|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Тип кирпичей** **или** **место отбора** | **Кол-во образцов** | **Общий объем****обр.** **(в литрах)** | **Объем флотов (в мл)** | **Время распада** **в воде** | ***НКб* м/о на 1 л обр.** | ***Кб* м/о** **на 1 л обр.**  | **Прочие включения** |
| ***НКб* солома и стебли**  | ***НКб* древесина** | **Уголь** | **Кости, керамика и т.п.** |
| **Гиза, некрополь Древнего царства** |
| **А** | 4 | 17.3 | 435 | 2-3 часа | 234 | 71 | основа |  | + | ++ |
| **B** | 5 | 8.2 | 42 | 5 мин | 57 | 77 | ед-но | + | + | + |
| **C** | 10 | 20.2 | 87 | 1–2 часа | 17 | 4 | ед-но | до 1/2 | + |  |
| **D** | 3 | 5.1 | 18 | 2–3 мин | 12 | 138 |  |  | основа | + |
| **Абу Эртейла, мероитские кирпичи** |
| **Ком II, комн. 26** | 2 | 6.8 | 7 | более 20 часов | 21.7 | 1 | ед-но |  | + |  |
| **Ком II, комн. 36**  | 2 | 8.1 | 3 |  | 1.3 | 2.1 | ед-но |  | + |  |
| **Ком II, комн. 7** | 2 | 6.9 | 2 | 2–5 минут | 3.5 | 1,1 | ед-но |  | + | + |
| **Ком II, комн. 5** | 2 | 6.1 | 7 | 7–10 мин | 11.3 | 0.6 | ед-но |  | + |  |
| **Ком III, комн. 2** | 6 | 21.9 |  15 | 4–17 минут | 6.6 |  |  |  | + | + |
| **Абу Эртейла, современные кирпичи** |
| **«деревенский»** | 1 | 5.8 | 20 | 1–2 часа | 8.6 | 0.5 | + |   | ед-но | галька = 1 литр |
| **«нильский»** | 1 | 073 | 300 | более 20 часов | сотни |  | основа |  | ед-но |  |

*Таблица 1*. Основные параметры и характеристики сырцовых кирпичей из Гизы и Абу Эртейлы (Нкб – некарбонизированные; Кб – карбонизированные)