|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип кирпичей**  **или**  **место отбора** | **зерновые, бобовые, технические** | | **плодовые, бахчевые** | | **прибрежные, водные** | | **сорные,**  **луговые, пойменные** | | **пустынные** | | **Неопределенные м/о** | | **Прочие м/о** | |
|  | ***НКб*** | ***Кб*** | ***НКб*** | ***Кб*** | ***НКб*** | ***Кб*** | ***НКб*** | ***Кб*** | ***НКб*** | ***Кб*** | ***НКб*** | ***Кб*** | ***НКб*** | ***Кб*** |
| **Гиза, некрополь Древнего царства** | | | | | | | | | | | | | | |
| **А** | 813 | 500 | 1293 | 5 | 439 | 14 | 1012 | 478 |  |  | 421 | 132 | 84 | 104 |
| **B** | 21 | 276 | 70 |  | 135 | 13 | 139 | 229 |  |  | 93 | 60 | 10 | 56 |
| **C** | 33 | 38 | 120 | 2 | 89 | 1 | 43 | 27 |  |  | 39 | 9 | 14 | 9 |
| **D** | 5 | 366 |  | 2 | 29 | 8 | 26 | 178 |  |  | 4 | 49 |  | 99 |
| **Всего:** | **872** | **1180** | **1483** | **9** | **692** | **36** | **1220** | **912** |  |  | **557** | **250** | **108** | **268** |
| **Абу Эртейла, мероитские кирпичи** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ком II, комн. 26** | 43 |  | 3 |  | 11 |  | 30 | 2 | 10 | 2 | 35 | 2 | 15 | 1 |
| **Ком II, комн. 36** |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 |
| **Ком II, комн. 7** |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 20 |  |  |  | 1 | 8 |
| **Ком II, комн. 5** |  |  |  |  | 2 |  | 24 |  | 31 |  | 10 |  | 2 | 3 |
| **Ком III, комн. 2** |  |  |  |  | 15 |  | 24 |  | 86 |  | 17 |  | 3 | 1 |
| **Всего:** | **43** |  | **3** |  | **29** |  | **81** | **3** | **150** | **4** | **66** | **11** | **24** | **18** |
| **Абу Эртейла, современные кирпичи** | | | | | | | | | | | | | | |
| **«деревенский»** | 2 |  |  |  | 5 |  | 29 |  | 8 |  | 6 | 1 |  | 1 |
| **«нильский»** | + |  |  |  | +++ |  | +++ |  | ++ |  | + |  |  |  |

*Таблица 2*. Структура растительных макроостатков в образцах из сырцовых кирпичей Гизы и Абу Эртейлы (Нкб – некарбонизированные; Кб – карбонизированные)