Таблица 1. Результаты количественного химического анализа кристаллов кварца, выращенных при различных концентрациях компонентов раствора и давлениях.

| Состав растворителя (масс. %) | Давление атм | Скорость роста мм/сутки | Содержание примесей (ррм) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mg | Fe | Al | Ti | Na | Ca | K |
| 6% Na2CO3+0,5% NaOH+0,01% ПИ | 800 | 0,52 | 0,1 | 1,7 | 2,8 | 0,1 | 6,9 | 0,2 | 3,0 |
| 5% Na2CO3+0,5% NaOH+0,01% ПИ | 1000 | 0,56 | 0,1 | 2,1 | 1,5 | 0,1 | 6,5 | 0,2 | 3,0 |
| 6% Na2CO3+0,5% NaOH+0,005% ПИ | 1000 | 0,55 | 0,1 | 2,2 | 2,7 | 0,2 | 8,1 | 0,3 | 3,3 |
| 6% Na2CO3+0,5% NaOH+0,01% ПИ | 700 | 0,51 | 0,1 | 2,0 | 4,8 | 0,1 | 7,4 | 0,1 | 3,2 |
| 7% Na2CO3+0,5% NaOH+0,005% ПИ | 700 | 0,53 | 0,1 | 1,8 | 3,1 | 0,1 | 6,2 | 0,1 | 3,2 |
| 3% Na2CO3+0,5% NaOH+0,01% ПИ | 800 | 0,50 | 0,1 | 1,7 | 2,2 | 0,1 | 7,3 | 0,2 | 3,1 |
| 2% Na2CO3+0,6% NaOH+0,01% ПИ | 1000 | 0,26 | анализ не проводился |
| 10% Na2CO3+0,5% NaOH+0,01% ПИ | 1000 | 0,52 | 0,2 | 4,8 | 7,2 | 0,1 | 10,4 | 0,2 | 4,5 |
| 6% Na2CO3+0,2% NaOH+0,005% ПИ | 800 | 0,39 | анализ не проводился |
| 6% Na2CO3+1% NaOH+0,005% ПИ | 800 | 0,48 | 0,2 | 17,2 | 5,6 | 0,2 | 13,2 | 0,2 | 3,1 |

ПИ – полиэтиленимин

Температура зоны растворения во всех опытах 360°С, температурный градиент 20°С